附件2

编制说明的内容

编制说明的内容包括：

一、工作简况，包括内容来源、协作单位、主要工作过程、标准主要起草人及其所做的工作等；

1、工作简况

本规程内容主要来源于山西省建筑科学研究院集团有限公司等单位在混凝土构件用脱模剂应用技术领域的研究成果和工程实践经验。同时，参考了国内相关标准和规范，如《混凝土结构工程施工规范》GB 50666、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204、《混凝土制品用脱模剂》JC/T 949等，对脱模剂的产品分类、技术要求、施工操作及质量验收等环节进行了系统规定。

2、协作单位

本规程的编制工作得到了多家单位的协作和支持，包括建华建材（山西）有限公司、山西建投晋东南建筑产业有限公司、山西建投装饰集团有限公司、长平工程有限公司、太原理工大学、山西建筑产业现代化（晋中）园区、山西省建筑装饰工程有限公司、山西建投装饰产业有限公司。这些单位在各自领域内具有丰富的技术经验和专业能力，为标准的制定提供了全方位的保障。

3、主要工作过程

1）资料收集与调研阶段：编制组查阅了大量国内外脱模剂相关标准、规范和技术资料，对不同类型脱模剂在各类现浇或预制混凝土构件中应用的施工经验进行了广泛调研，掌握了行业的最新动态和技术水平。

2）起草与讨论阶段：根据收集的资料和调研结果，结合山西省实际情况，起草了标准的初稿。随后，组织多次内部讨论，对初稿进行逐条审议和修改，形成了征求意见稿。

3）征求意见与修改阶段：将征求意见稿广泛发放给行业内相关单位征求意见，根据反馈意见进行整理和分析，对标准内容进行了进一步的完善和优化，最终形成了送审稿。

4、标准主要起草人及其所做的工作

山西省建筑科学研究院集团有限公司: 负责规程的整体框架设计，以及总则、术语、验收和附录条文说明等核心内容的编写与统稿。

建华建材（山西）有限公司，山西建投晋东南建筑产业有限公司，山西建投装饰集团有限公司等参编单位: 参与规程的具体技术细节讨论和编写，包括脱模剂的技术要求、施工准备、操作工艺及成品保护等内容，并提供了大量的工程实践数据。

其他参编单位: 提供行业内的实际应用经验和反馈意见，协助完善规程及条文说明内容。

- 确定标准主要技术内容

- 本规程主要明确了脱模剂的匀质性指标和使用性指标，其确定论据如下：

- 1）匀质性指标：依据《混凝土制品用脱模剂》JC/T 949 的有关规定，针对液态和固态产品，明确了密度、粘度、pH值（不低于5.0）、含水率及稳定性要求。为了保证施工安全和成膜效率，明确规定产品闪点不低于65℃，油性脱模剂表面干燥成膜时间需控制在10min～50min之间。

- 2）使用性指标：参考 JC/T 949 的检测方法，为了确保脱模效果和构件质量，规定脱模性能必须达到“顺利脱模，保持棱角完整无损，表面光滑；混凝土粘附量不大于4.0g/m²”。

- 3）混凝土表面二次作业性：为了不影响后续抹灰和饰面施工，规定脱模剂对混凝土表面进行抹面等二次作业无不利影响，粘结强度比不小于0.85。

- 4）极限使用温度：脱模剂必须能适应混凝土制品的养护工艺（如蒸汽养护等），在达到工艺温度参数的极限条件下，脱模性能仍需合格。

- 采用国际标准的程度及水平的简要说明：

在编制本规程过程中，充分考虑了国内现行国家及行业标准的相关内容和先进经验，确保标准的科学性和准确性。同时，本规程针对水性、油性脱模剂在不同粘度下的具体分类及施工工艺进行了细化，其实用性和技术指标达到了国内同类标准的先进水平，契合了当前装配式建筑和现浇混凝土工程的高质量发展需求。

四、重大分歧意见的处理经过和依据；

在标准制定过程中，未提及重大分歧意见。所有技术内容均经过参编单位、专家及相关方协商一致，确保标准的科学性和可操作性。

五、其它应予说明的事项。

本规程在制定过程中充分考虑了工程一线的环保与施工安全需求（如强调无毒无刺激气味、重金属限量、室外施工天气考量及废液回收处理等），具有较强的针对性和实用性。标准的实施将有助于规范混凝土构件用脱模剂的选择和应用，提高脱模效率和混凝土外观质量。